Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Способы  защиты металлов и сплавов от коррозии.

Разрушение металлов и их сплавов под влиянием окружающей среды называется коррозией.

Коррозия – это самопроизвольный окислительно-восстановительный процесс, при котором металлы отдают электроны, т.е. окисляются.

По механизму протекания различают 2 типа коррозии: химическую и электрохимическую.

I.  Химическая коррозия – разрушение металла при окислении его в среде, не проводящей электрический ток, но содержащей химически активные вещества: О2, SO2, H2S, галогены.

Эти вещества заставляют металлы реагировать с ними, в результате чего электроны с поверхности металла переходят на окислитель.

2Мео + О→ 2Ме+2О-2

4

При этом образуются соединения с низкими техническими данными. Участки детали с такими образованиями начинают быстро разрушаться. Наибольший вред наносит газовая коррозия, т.е. соединение металла с кислородом воздуха.

II. Электрохимическая коррозия – разрушение металла в среде электролита с возникновением внутри системы электрического тока.

В этом случае наряду с химическими процессами(отдача ) идут и электрические (перенос от одного участка к другому). На поверхности Ме протекают 2 процесса:

1.Анодный процесс – окисление металла. Ме в виде положительно заряженных ионов Меn+

переходит в раствор, отдавая электроны.

2. Катодный процесс – восстановление окислителей(компонентов среды), в качестве которых

выступают:

а) ионы Н+  - при этом на катоде выделяется водород Н2:        2Н+ + 2 →  Н

б) растворенный в воде кислород О2 – при этом образуются гидроксид-ионы ОН–

О2 + 2Н2О + 4→ 4 ОН–

Участки поверхности Ме, на которых протекают процессы восстановления и окисления называются соответственно: катодными и анодными.

Коррозия железа в нейтральной среде.

| Н2О Fe2+ О2 + 2Н2О Fe ● А(+) К(-) | Анодный процесс – Fe отдает электроны и в виде ионов Fe2+ переходит в раствор: Fe0 - 2→ Fe2+ Катодный процесс – т.к. раствор контактирует с воздухом в нем обязательно присутствует растворенный О2. Происходит восстановление окислителя О2 и образуются ионы ОН–. О2 + 2Н2О + 4→ 4 ОН– |
| --- | --- |

- В растворе ионы Fe2+  соединяются с ионами  ОН– , образуя гидроксид железа(II).

Fe2+  + ОН–  → Fe(OH)2↓

Суммарно:                       Fe0 - 2→ Fe2+

О2 + 2Н2О + 4→ 4 ОН–

2Fe0 +  О2 + 2Н2О → 2Fe(OH)2↓

Образующийся Fe(OH)2 окисляется кислородом воздуха до Fe(OH)3:

4Fe(OH)2 + О2 + 2Н2О → 4 Fe(OH)3↓

Коррозия железа в кислой среде.

| Н2SО4 Fe2+ Н+ Н+ Fe ● А(+) К(-) | Анодный процесс – Fe отдает электроны и в виде ионов Fe2+ переходит в раствор: Fe0 - 2→ Fe2+ Катодный процесс - избыток электронов снимается с поверхности Ме катионами Н+, образующимися при диссоциации кислоты. 2Н+ + 2→ Н |
| --- | --- |

3. Ионы Fe2+  соединяются в растворе с анионами SO , с образованием сульфата железа:

Fe2+ + SO → FeSO4

Суммарно:                 Fe0 - 2→ Fe2+

2Н+ + 2→ Н

Fe0 + 2Н+  → Fe2+ +  Н

Fe + Н2SО4  → FeSО4 + H2↑

Но, металл неоднороден и содержит примеси других металлов, с которыми образует множество гальванических пар. При попадании на поверхность металла токопроводящей жидкости цепь замыкается, и элемент начинает работать.

Например: магний с примесями меди образует множество гальванических пар. На сплав попала вода, она замыкает цепь и гальванический элемент начинает работать. При этом общая химическая реакция состоит из двух процессов.

1. Анодный процесс – более активный металл – Mg, отдает электро-

Н2О                             ны и в виде ионов Мg2+ переходит в раствор. В кристаллической

Мg2+           О2 + 2Н2О        решетке Мg накапливается избыток .

Мgo - 2→ Mg2+

Mg●                                  2. Катодный процесс – в кристаллической решетке меди электро-

Cu           ны не накапливаются и поэтому избыток электронов от Мg перехо-

А(+)                К(-)	    дит к меди и снимается с ее поверхности окислителем О2

О2 + 2Н2О + 4→ 4 ОН–

Ионы Mg2+ в растворе соединяются с гидроксид – ионами, обазуя гидроксид магния.

Mg2+ + 2ОН- → Mg(ОН)2

Суммарно:                      Мgo - 2→ Mg2+

О2 + 2Н2О + 4→ 4 ОН–

2Мgo + О2 + 2Н2О → Mg(ОН)2

Вывод:

- Электрохимическую коррозию вызывают: неоднородность металла (примеси других металлов), соприкосновение с электролитом (влага воздуха, вода или водные растворы, почвенные воды, морская вода)

- Разрушается всегда более активный Ме (поток электронов всегда направлен от более активного к менее активному Ме)

- Скорость коррозии тем больше, чем дальше друг от друга находятся металлы в ряду напряжений.

- Скорость коррозии зависит от среды раствора: в кислой среде – возрастает, в щелочной – замедляется.

- Чем выше температура, тем выше скорость коррозии.

Защита от коррозии:

1.  Покрытия:

- Металлические – цинком, оловом, никелем, хромом. (При коррозии разрушается более активный металл покрытия)

- Неметаллические – лаки, краски, эмали, смолы, резина, цемент.

2.  Изменение состава среды – в агрессивную среду вводят ингибиторы, замедляющие процесс

коррозии.

3.  Электрохимическая защита – соединение защищаемой конструкции с протектором – более

активным металлом.

4.  Создание сплавов с антикоррозионными свойствами – введением в состав стали 12% хрома

получают нержавеющую сталь.